177.8mm厚齿条钢板组织性能研究

王庆海，邓想涛，王昭东
（东北大学 轧制技术及连轧自动化国家重点实验室，辽宁 沈阳 110819）
摘  要：研究了177.8mm厚海洋平台齿条用特厚钢板A517GrQ的表面、1/4处和心部的微观组织及力学性能。结果表明：实验钢表面为回火马氏体组织。
关键词：齿条钢；微观组织；力学性能；成分偏析
Study on Microstructure and Mechanical Properties of 177.8mm Thickness Steel Plate of Gear Rack

WANG Qing-hai, DENG Xiang-tao, WANG Zhao-dong

(The state key laboratory of rolling automation, Northeastern University, Shenyang 110819, China. Corresponding author: DENG Xiang-tao, lecturer, E-mail: dengxiangtao123@163.com)
Abstract：The microstructure and mechanical properties of A517GrQ gear rack at surface, 1/4 thickness and 1/2 thickness were studied. The results show that the surface of the tested steel is tempered martensite.
Key words: gear rack steel; microstructure; mechanical properties; component segregation
我国海洋油气行业经过数十年的发展，装备和技术水平不断进步，海洋油气勘探开发已从浅海走向深海、从国内走向国际。但目前国内海洋平台关键部位、具有特殊要求的钢板制造技术仍落后于一些发达国家，如自升式钻井平台桩腿用特厚齿条钢板。自升式海洋钻井平台是一种海上活动式钻井装备，是我国油气开发过程中应用最为广泛的海洋平台之一。
海洋工程用高强特厚齿条钢板凭借其高强度、高韧性、大厚度、抗腐蚀能力强等特点成为海洋平台桩腿的关键材料[1]。
表1 国内外主要海洋平台用钢生产情况对比
	产品
	典型规格/mm
	屈服强度/MPa
	生产现状

	
	
	
	

	
	
	
	


对于低合金高强海洋工程用特厚钢板标准主要有美标ASTM、欧标EN、日标JIS和ISO等四大标准[12]，其中以ASTM A514和A517的影响力最大，被普遍采用。
本文以研究177.8mm厚齿条钢板的组织均匀性为出发点，着重分析了齿条钢表面、1/4处和心部不同位置的微观组织和性能差异。
1  实验材料与实验方法
实验材料是国内某钢厂生产的177.8mm厚海洋平台齿条用特厚钢板A517GrQ（Modified），下文简称实验钢。实验钢成分满足表3的化学成分要求。
为了分析实验钢厚度方向的性能变化规律，沿实验钢的厚度方向取样，选取实验钢表面、1/4处、心部三处典型位置进行分析。
2  结果与讨论

2.1 力学性能
[image: image1.wmf]-120

-100

-80

-60

0

20

40

60

80

100

120

 Impact energy/J 

Temperature/¡æ

 Surface

 1/4 thickness

 1/2 thickness

图1给出了实验钢的表面、1/4处和心部的强度（室温）。由图中可以看出，实验钢从表面到心部屈服强度和抗拉强度逐渐减小。图2给出了实验钢的表面、1/4处和心部在-120~-60°C的低温冲击功。
[image: image2.emf]0 45 90

750

800

850

900

950

1000

Rm

Re

Strength/MPa

Distance from surface/mm

 transverse

 transverse

 longitudinal

 longitudinal

Rm

Re


图1 实验钢横向和纵向强度                  图2 实验钢冲击功  
3  结  论

1）实验钢表面、1/4处和心部微观组织不同。
2）实验钢表面、1/4处和心部存在不同程度的偏析情况

参考文献
[1] 吴涛, 吴东召, 叶建军, 等. 自升式海洋平台齿条用177.8 mm厚度钢板的研制开发[J]. 宽厚板, 2015, (03): 1-4.
[2] 侯保荣. 海洋钢结构浪花飞溅区腐蚀防护技术[J]. 中国材料进展, 2014, 33(1):27.
[3] 刘薇, 王佳. 海洋浪溅区环境对材料腐蚀行为影响的研究进展[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2010, 30(6): 505.
[4] Standard Specification for High-Yield-Strength, Quenched and Tempered Alloy Steel Plate, Suitable for Welding [J]. ASTM.
� EMBED Origin50.Graph ���





� EMBED Origin50.Graph ���








2
___________________________

资助项目：国家重点基础研究发展计划项目（2016YFB0300601）。

作者简介：王庆海（1991—），男，东北大学硕士研究生。通讯作者：邓想涛，dengxiangtao123@163.com，主要从事钢铁材料的组织性能控制研究工作。

1

[image: image3.emf]0 45 90

750

800

850

900

950

1000

Rm

Re

Strength/MPa

Distance from surface/mm

 transverse

 transverse

 longitudinal

 longitudinal

Rm

Re

[image: image4.wmf]-120

-100

-80

-60

0

20

40

60

80

100

120

 Impact energy/J 

Temperature/¡æ

 Surface

 1/4 thickness

 1/2 thickness

_1582973945.bin

_1563465707.bin

